CBB61型 交流电动机电容器

外形图

引用标准

IEC 60252  UL810  VDE  CQC  GB3667-2005

产品介绍

金属化聚丙烯薄膜卷绕而成，无感结构，多种方式引出。

用途

用于50/60Hz交流电源供电的单相电机启动和运行。

| 性能指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用温度范围 | -40℃ ~ +85℃ | 损耗角正切 | ≤20×10-4 (f=100Hz ) |
| 容量范围 | 0. 1μF ~ 15μF | 绝缘电阻 | CXRs≥3000S (20℃ 1min) |
| 额定电压 | 110V~630V.AC | 引线间距 | 15 mm to 51 mm |
| 电容量偏差 | ±5%(J)、±10%(K) | 气候类别 | 40 / 085 / 21 |
| 耐电压 | 极间 | 2.0Un / 10S |  |
|  | 极壳 | 2000V.AC |  |

| 典型规格外形尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量 | 250V |  |  | 400V |  |  | 500V |  |  |
| ( μF ) | W | H | T | W | H | T | W | H | T |
| 0.5 |  |  |  | 32 | 22 | 11 | 32 | 22 | 13 |
| 1.0 | 26.5 | 21 | 11 | 37 | 23 | 14 | 38 | 25 | 15 |
| 1.5 | 32 | 22 | 11 | 38 | 26 | 17 | 38 | 29 | 19 |
| 2.0 | 32 | 22 | 13 | 38 | 29 | 19 | 38 | 32 | 23 |
| 3.0 | 37 | 23 | 14 | 48 | 29 | 19 | 48 | 32 | 23 |
| 4.0 | 38 | 26 | 17 | 48 | 32 | 23 | 48 | 37 | 25 |
| 5.0 | 38 | 28 | 18 | 48 | 35 | 23 | 58 | 38 | 26 |
| 6.0 | 38 | 29 | 19 | 48 | 37 | 25 | 58 | 40 | 30 |
| 8.0 | 38 | 32 | 23 | 58 | 38 | 26 |  |  |  |
| 10.0 | 48 | 32 | 23 | 58 | 40 | 30 |  |  |  |
| 12.0 | 48 | 32 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 15.0 | 48 | 37 | 25 |  |  |  |  |  |  |