CBB81型 金属箔式高压电容器

外形图

引用标准

IEC 60384-2  GB/T2693-2001

产品介绍

金属化聚丙烯薄膜卷绕而成，无感结构，单向引出，采用特殊的喷金及包封工艺，专门模拟点火设备老化。

用途

专门用于HID镇流器、电视机和显示器中。

| 性能指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用温度范围 | -40℃ ~ +105℃ | 耐电压 | 1.6Un / 5S |
| 容量范围 | 0.01μF ~ 2.2μF | 绝缘电阻 | C≤0.33μF,Rs≥9000MΩ (20℃1min) |
| 额定电压 | 400V/630V ( DC ) |  | C＞0.33μF,C×Rs≥3000S(20℃1min) |
| 电容量偏差 | ±5%(J)、±10%(K) | 引线间距 | 10 mm to 31 mm |
| 损耗角正切 | ≤10×10-4 ( 20℃ f=1KHz ) | 气候类别 | 40 / 105 / 21 |

| 典型规格外形尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量 （μF） | 400VDC |  |  |  |  | 630VDC |  |  |  |  |
|  | W | H | T | P | d | W | H | T | P | d |
| 0.22 | 18.5 | 17.0 | 10.5 | 15.0 | 0.8 | 24.0 | 22.0 | 12.0 | 20.0 | 0.8 |
| 0.33 | 18.5 | 20.0 | 12.0 | 15.0 | 0.8 | 24.0 | 24.0 | 14.0 | 20.0 | 0.8 |
| 0.47 | 24.0 | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 0.8 | 30.0 | 24.0 | 15.0 | 26.0 | 0.8 |
| 0.68 | 30.0 | 22.0 | 13.0 | 26.0 | 0.8 | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 31.0 | 0.8 |
| 1.0 | 35.0 | 25.0 | 14.5 | 31.0 | 0.8 | 36.0 | 27.0 | 17.0 | 31.0 | 0.8 |
| 1.2 | 35.0 | 26.0 | 15.5 | 31.0 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 35.5 | 28.0 | 17.0 | 31.0 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 36.0 | 31.0 | 20.0 | 31.0 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 具体尺寸和技术参数，可按客户要求协商确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |