MKP91型金属化聚丙烯LED专用电容器

外形图

引用标准

IEC 60384-2  GB/T2693-2001

IEC 60384-16(GB 10190-88)

产品介绍

金属化聚丙烯薄膜卷绕而成，

无感结构，单向引出，采用特殊

的喷金及包封工艺,耐高温品。

用途

大量用于LED照明降压电路及

高频、直流、交流和脉冲电路中.

| 性能指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用温度范围 | -40℃ ~ +105℃ | 耐电压 | 1.0Un / 5S |
| 容量范围 | 0.01μF ~ 3.3μF | 绝缘电阻 | C≤0.33μF,Rs≥9000MΩ (20℃1min) |
| 额定电压 | 250V/400V/630V ( DC ) |  | C＞0.33μF,C×Rs≥3000S(20℃1min) |
| 电容量偏差 | ±5%(J)、±10%(K) | 引线间距 | 10 mm to 31 mm |
| 损耗角正切 | ≤10×10-4 ( 20℃ f=1KHz ) | 气候类别 | 40 / 085 / 21 |

| 典型规格外形尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量 （μF） | 250VDC |  |  |  |  | 400VDC |  |  |  |  | 630VDC |  |  |  |  |
|  | W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | W | H | T | P | d |
| 0.1 | 12.0 | 13.5 | 7.0 | 10.0 | 0.6 | 12.5 | 14.0 | 8.0 | 10.0 | 0.6 | 18.5 | 16.5 | 9.0 | 15.0 | 0.8 |
| 0.22 | 18.0 | 13.5 | 6.5 | 15.0 | 0.8 | 18.0 | 14.0 | 8.0 | 15.0 | 0.8 | 18.5 | 17.0 | 10.5 | 15.0 | 0.8 |
| 0.33 | 18.0 | 14.5 | 8.0 | 15.0 | 0.8 | 18.0 | 15.5 | 9.5 | 15.0 | 0.8 | 18.5 | 20.0 | 12.0 | 15.0 | 0.8 |
| 0.47 | 18.0 | 17.0 | 9.0 | 15.0 | 0.8 | 18.5 | 18.0 | 10.5 | 15.0 | 0.8 | 24.0 | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 0.8 |
| 0.56 | 18.0 | 18.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | 24.0 | 16.0 | 10.0 | 20.0 | 0.8 | 24.0 | 22.0 | 13.0 | 20.0 | 0.8 |
| 0.68 | 24.0 | 18.0 | 9.0 | 20.0 | 0.8 | 24.0 | 17.0 | 11.0 | 20.0 | 0.8 | 30.0 | 22.0 | 13.0 | 26.0 | 0.8 |
| 0.82 | 24.0 | 19.0 | 10.0 | 20.0 | 0.8 | 24.0 | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 0.8 | 35.0 | 23.0 | 13.5 | 31.0 | 0.8 |
| 1.0 | 24.0 | 20.0 | 11.0 | 20.0 | 0.8 | 24.5 | 21.0 | 14.0 | 20.0 | 0.8 | 35.0 | 25.0 | 14.5 | 31.0 | 0.8 |
| 1.5 | 24.0 | 23.0 | 13.0 | 20.0 | 0.8 | 30.0 | 24.0 | 14.0 | 26.0 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 2.0 | 30.0 | 23.0 | 14.0 | 26.0 | 0.8 | 30.5 | 26.0 | 16.0 | 26.0 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 30.0 | 24.0 | 15.0 | 26.0 | 0.8 | 30.5 | 27.0 | 17.0 | 26.0 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 3.0 | 35.0 | 26.0 | 15.0 | 31.0 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 35.0 | 27.0 | 16.0 | 31.0 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体尺寸和技术参数，可按客户要求协商确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |