深圳市瑞灿电子校正电容规格书

1.封面 ………………………………………………………………………………

2.目录 ………………………………………………………………………………

3.产品尺寸 ………………………………………………………………………………

4.产品介绍 ………………………………………………………………………………

5.电性能 ………………………………………………………………………………

6.耐久性 ………………………………………………………………………………

7.抽样标准 ………………………………………………………………………………

8.储存条件 ………………………………………………………………………………

9.特性曲线 ………………………………………………………………………………

10.订购须知 ………………………………………………………………………………

| 塑料外壳金属化聚酯膜miniBOX电容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 104J100. |
| 外形尺寸（单位：mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规 格 | 客 户 料 号 | Cr | Tol. | RV. | TV. | W | H | T | P | d | L | STYLE |
|  |  | μF | ±% | VDC | VDC | max | max | max | ±1.0 | ±0.05 | min | BK/TP |
| CL21A-104J100 |  | 0.1 | 5 | 100 | 100.8 | 7.2 | 6.5 | 2.3 | 5 | 0.5 | 15 |  |

| 规格：CL21A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特点和用途 |  |  |  | 该电容器采用外部阻燃环氧树脂壳式封，自愈性好，可靠性高，损耗小，电生能优越，外形尺寸一致，适于自动化装配，可全系列径向编带，广泛用于各种直流及脉动电路中。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2﹑气压条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | （项目） |  |  |  | （试验条件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 环境温度 |  |  |  | 15℃～35℃（如有误差在相对温度为：20±5℃） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 相对温度 |  |  |  | 30% ～80%（如有误差在相对温度为：60%～70%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 气压范围 |  |  |  | 86 kpa～106 kpa |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 气候类别 |  |  |  | -55℃～ +100℃（电容在额定电压下正常工作的温度范围） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3﹑结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主要材料 |  |  |  | 金属化聚酯膜 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 喷金 |  |  |  | 喷金焊料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 导线 |  |  |  | 镀锡铜线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 内封 |  |  |  | 灌封料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 封装 |  |  |  | 塑壳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4﹑印字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 商标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 电容量 |  |  |  | 0.1μF |  |  | 104J100 |  |  |  |  |
| 4.3 | 容量偏差 |  |  |  | J：±5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 额定电压 |  |  |  | 100v |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 印字颜色 |  |  |  | 黑色 |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格：CL21A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5﹑电气特性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 |  |  |  | 性能要求 |  |  | 试验条件 |  |  |  |
| 5.1 |  | 耐电压 | 两极间隔 |  |  | 无击穿 |  |  | 1.6UR1～5S 温度20±5℃电流≤1 A |  |  |  |
| 5.2 |  | 绝缘电阻 |  |  |  | ≥15000MΩ (Cr≤0.33uF) |  |  | Vt±15% 60 ±5 sec. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ≥5000S (Cr＞0.33uF) |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | 电容量 |  |  |  | 温度偏差为： 20±5℃ |  |  | 测试频率：1KHz±10% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试电压：≤1 Vrms |  |  |  |
| 5.4 |  | 损耗 |  |  |  | ≤0.010 (1%) at 1 KHz. |  |  | 测试频率：1KHz±10% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试电压：≤1 Vrms |  |  |  |
| 5.5 |  | 可焊性 |  |  |  | 沾锡覆盖面积>90% |  |  | 沾锡温度为：235 ±5℃ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沾锡时间为：2±0.5 sec |  |  |  |
| 6. 耐久特性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 |  |  |  | 性能要求 |  |  | 试验条件 |  |  |  |
| 6.1 |  | 稳态湿热 | 外观 |  |  | 无可见损伤，标志清晰 |  |  | 测试温度：40±2℃ 测试湿度：90%～95% R.HTest 测试时间21天，然后在标准条件下放置1.5±0.5小时后测试 . |  |  |  |
|  |  |  | 耐压(TV) |  |  | 符合 No. 5.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 容量变化(△C/C) |  |  | 小于等于试验前的 ±8% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 损耗变化 |  |  | Tanδ：0.5% max.(1KHz) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘电阻(I.R.) |  |  | ≥No. 5.2要求的50% |  |  |  |  |  |  |

| 型号：CL21A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 耐久特性： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 性能要求 | 试验条件 |  |
| 6.2 | 耐久性 | 外观 |  | 无可见损伤 . | 负载1.25倍额定电压在85 ±5℃温度下测试500 小时，然后在标准条件下放置1.5±0.5小时后测试. |
|  |  | 耐压 (TV) |  | 符合 No. 5.1 |  |  |
|  |  | 容量变化 (△C/C) |  | 不大于初始值的±8% |  |  |
|  |  | 损耗变化 |  | Tanδ：1.2% max.(1KHz) |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 (I.R.) |  | ≥No. 5.2要求的50% |  |  |
| 6.3 | 温度循环 | 外观 |  | 无可见损伤 | 温度测试周期：共5周 每周期条件如下： Each cycle include : 1.+20±2℃for 3 min. 2.-40±3℃ for 30 min. 3.+20±2℃for 3 min. 4.+85±3℃for 30 min. 5.+20±2℃for 3 min. |  |
|  |  | 耐压 (TV) |  | 符合 No. 5.1 |  |  |
|  |  | 容量变化 (△C/C) |  | 不大于初始值的±8% |  |  |
| 6.4 | 干热 | 外观 |  | 无可见损伤 | 试验温度：100±5℃ 测试时间：16+1/-0 h |  |
|  |  | 耐压 (TV) |  | 符合 No. 5.1 |  |  |
|  |  | 容量变化 (△C/C) |  | 不大于初始值的±5% |  |  |
| 6.5 | 寒冷 | 外观 |  | 无可见损伤 | 试验温度：-40±2℃ 测试时间：2±0.5 h |  |
|  |  | 耐压 (TV) |  | 符合 No. 5.1 |  |  |
|  |  | 容量变化 (△C/C) |  | 不大于初始值的±10% |  |  |
| 6.6 | 温度快速变化 | 外观 |  | 无可见损伤 . | 测试周期为：5次循环 高温：85±5℃ 低温：-40±5℃ 每个温度测试时间30±3分钟 |  |
|  |  | 耐压 (TV) |  | 符合 No. 5.1 |  |  |

| 型号：CL21A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 耐久特性： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 性能要求 |  | 试验条件 |
| 6.7 | 耐焊接热 | 外观 | 无可见损伤，标志清晰 |  | 焊锡温度：260±5℃ 浸渍时间：3±0.5 s 浸渍深度：4±0.5mm 然后在标准条件下放置1.5±0.5小时后测试 |
|  |  | 耐电压 | 符合 No. 5.1 |  |  |
|  |  | 容量变化 (△C/C) | 不大于初始值的±3% |  |  |
| 7. 合格质量水平 (AQL) |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | AQL | 抽检方法 |  |
| 7.1 | 外观 |  | 0.4 | GB2828-2003 |  |
| 7.2 | 尺寸 |  | 0.4 |  |  |
| 7.3 | 机械特性 |  | 0.4 |  |  |
| 7.4 | 电气特性 |  |  |  |  |
|  | 容量、损耗角正切 |  | 0.065 |  |  |
|  | 耐压、绝缘电阻 |  | 0.065 |  |  |
| 8.存储条件: |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 要求和时间 |  |  |
| 8.1 | 存放条件 |  | 环境温度15～35℃ 环境湿度30～80%RH. 在标准气压条件下存放6个月以上按要求重新测试 |  |  |

| 订购须知: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.产品型号: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP：Polypropylene Film （CBB21，CBB13，CBB81，CBB20，CBB18，X2-MKP，X1-MKP） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PE：Polyester Film （CL21A，CL21X，CL21，CL11，CL12，CL20，X2-MKT，X1-MKT,CL21-B） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.通用电压代号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  | 63 | 100 | 160 | 200 |  | 250 | 400 |
| 代号 |  | 1H |  | 1J | 2A | 2C | 2D |  | 2E | 2G |
| 电压 |  | 630 |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |  | 2500 | 3000 |
| 代号 |  | 2J |  | 3A | 3B | 3C | 3D |  | 3E | 3F |
| 3.单位换算: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0μf=1000nf=1,000,000pf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106= 10,000,000pf=10,000nf=10μf |  |  |  |  | 105=1000,000pf=1000nf=1.0μf |  |  | 104=100,000pf=100nf=0.1μf |  |  |
| 103=10,000pf=10nf=0.01μf |  |  |  |  | 102=1000pf=1nf=0.001μf |  |  | 101=100pf=0.1nf=0.0001μf |  |  |
| 4.容量偏差: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差范围 |  | ±1% |  | ±1.3% | ±2% | ±3% | ±5% |  | ±10% | ±20% |
| 代号 |  | F |  | A | G | H | J |  | K | M |
| 5. .引出线形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 引出线脚距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代号 |  | P7.5 |  | P10 | P15 | P20 | P22.5 |  | P30 | P35 |
| 脚距 |  | 7.5mm |  | 10mm | 15mm | 20mm | 22.5mm |  | 30mm | 35mm |
| 5.2 成型后脚距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代号 |  | S7.5 |  | S10 | S15 | S20 | S22.5 |  | S30 | S35 |
| 脚距 |  | 7.5mm |  | 10mm | 15mm | 20mm | 22.5mm |  | 30mm | 35mm |